www.wychowanietechniczne.prv.pl

| Ćwiczenie nr | Temat: Lutowanie i zgrzewanie. |
| --- | --- |

I część teoretyczna

Lutowanie - polega na tym , że metal rodzimy pozostaje w stanie stałym , a topi się jedynie spoiwo, zwane lutem, wprowadzone do szczeliny między elementami i łączące je dzięki zjawisku przyczepności powierzchniowej przy nieznacznym dyfundowaniu (przenikaniu) w głąb metalu rodzimego. Między łączone części doprowadza się ciekłe spoiwo metalowe o niższej temperaturze topnienia niż metal rodzimy. Lut -  spoiwo używane do łączenia.

Większość metali i stopów reaguje z otaczającą je gazową atmosferą i tworzy na powierzchni warstewkę trudno topliwych, niemetalicznych związków tlenu, azotu, wodoru, itp. Intensywność tego procesu wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Wymaganą czystość łączonych powierzchni i lutu zapewniają przy lutowaniu substancje zwane topnikami. Topniki chronią powierzchnię przed utlenianiem. Własności ich zależą od : własności zwilżających lut. Powierzchnia metalu lutowanego będzie dobrze zwilżona przez lut gdy będzie tworzyć szczelną błonę (a nie krople).

Zależy to od:

- napięcia powierzchniowego, temp. ,stanu powierzchni, zanieczyszczeń. Współczynnik zwilżania WZ= S*cos , -kąt zwilżania, S-powierzchnia lutu [mm2].

- własności kapilarnych  złącza - zdolność lutu do wypełniania szczelin (zależy od włoskowatości, gęstości, temp. , zwilżania, wielkości szczeliny:

- dyfuzja - zdolność cząsteczek do przenikania się. Zależy od: stopnia nagrzania, czasu, przewodności cieplnej, stanu powierzchni (gdy powierzchnie zabrudzone - nie będzie zachodzić), doboru lutu (większe różnice pomiędzy wymiarami atomów to większa dyfuzja)

Zgrzewanie - proces, przy którym pod wpływem doprowadzonego ciepła metal dochodzi tylko do stanu plastycznego. Złącze powstaje przez wzajemny docisk obu części łączonych.

Zgrzewanie oporowe - jest to metoda spajania przy której dla uzyskania połączenia materiału wykorzystuje się docisk i ciepło wydzielające się wskutek przepływu prądu elektrycznego przez obszar łączenia stanowiący część obwodu zgrzewania o zwiększonej oporności. R=2I . Nadtopione dwie powierzchnie i zlane w wspólne jeziorko nazywa się zgrzeiną.

O jakości zgrzewania świadzą następujące parametry:

- czas: trwania nacisku, przepływu prądu,

- docisk (P),

- temperatura.

II Część praktyczna

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z ogólna budowa urządzeń służących do zgrzewania oraz z przebiegiem procesów : lutowania i zgrzewania.

LUTOWANIE MIĘKKIE

Wyposażenie aparaturowo-materiałowe:

- źródło ciepła - lutownica kolbowa z grotem miedzianym,

- topnik: wodny roztwór chlorku cynku,

- lut - LC60,

- materiał: stal ST0 o grubości 0,5 mm.

Przed przystąpieniem do właściwego procesu lutowania powierzchnie łączonych części zostały zabielone. Kolejną czynnością było złożenie zabielonymi powierzchniami do siebie. Następnie lutowaliśmy (dostarczaliśmy ciepło) do momentu wypłynięcia lutu poza krawędzie.

LUTO-ZGRZEWANIE

Wyposażenie aparaturowo-materiałowe:

- źródło ciepła - zgrzewarka - transformator

- topnik: BORAKS

- lut - LS70 - na osnowie srebra - 70% srebra

- materiał: stal ST0 o grubości 0,5 mm.

Proces przebiegał w następujących etapach:

- umieszenie w szczękach zaciskowych łączonych elementów ,

- posypanie sproszkowanym boraksem,

- dodanie lutu,

- doprowadzenie ciepła,

- dociśnięcie elementów.

Podczas dostarczania ciepła występowało iskrzenie co świadczyło o zawilgoceniu topnika.

LUTOWANIE TWARDE

Wyposażenie aparaturowo-materiałowe:

- źródło ciepła - płomień acetylenowo-tlenowy, palnik PSC1 o nasadzie nr 3,

- topnik: BORAKS

- lut : drut mosiężny LM63

- materiał: stal SC3S o grubości 2 mm.

Ze względu na zastosowanie topnika - boraksu wywnioskowaliśmy, że tlenki powstające na powierzchni materiału łączonego były typu zasadowego.

ZGRZEWANIE PUNKTOWE zgrzewarką ZPA 80

Wyposażenie aparaturowo-materiałowe:

- źródło ciepła - zgrzewarka - transformator

- materiał: stal ST3S o grubości 1 mm.

Przed przystąpieniem do zgrzewania ustawiliśmy typ pracy (był to tryb 1 zgrzeina)

Elektrody wykonane są z miedzi (średnica elektrod od 4 do 9mm). Cały czas chłodzona wodą.

ZGRZEWANIE PUNKTOWE zgrzewarką ręczną

Wyposażenie aparaturowo-materiałowe:

- źródło ciepła - zgrzewarka - transformator

- materiał: drut stalowy.

ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE - ISKROWE

Zgrzewarka wyposażona była w regulator czasu, natężenia prądu oraz siły nacisku.

Oprócz zgrzewania urządzenie umożliwiało realizowanie obróbki cieplnej. W tym celu należało umieścić obrabiany materiał w szczękach zaciskowych , a następnie impulsowo podawać prąd.

UWAGI i WNIOSKI

Lutowanie miękkie

Po przeprowadzeniu procesu lutowania stwierdziliśmy , że wytrzymałość złącza pracującego na ścinanie jest duża i wynosi około 300 KG na 1 cm2. Poddając złącze działaniu siły prostopadłej widać było , że siła potrzebna do zniszczenia złącza jest tu o wiele mniejsza.

Połączenia wykonane lutem miękkim są szczelne, ale mają mała wytrzymałość.

Zaletą tej metody jest to , że w małym stopniu odkształca lutowany przedmiot, wadą zaś silne utlenianie się miedzi na elemencie grzejnym. Topnik zastosowany na ćwiczeniu ma również wadę - usuwa tlenki, tworząc kwasy o dość silnym działaniu korodującym, np. ZnCl2 + 2H2O = Zn(OH)2 + 2 HCL. Dlatego też po skończonym procesie lutowania powinno się je niezwłocznie usunąć.

Zastosowanie: stosuje się ją głównie przy łączeniu części pracujących w niewysokich temperaturach gdzie wymagana jest wysoka szczelność np. do końcówek przewodów (w elektrotechnice).

Luto-zgrzewanie

Poddając próbie wytrzymałości złącze wyraźnie widać było,  że wytrzymałość złącza jest większa od materiału. Wynika z tego , że zastosowanie obydwu tych procesów w znaczący sposób przyczynia się do powstania wytrzymałego złącza i pokazuje że obydwa procesy nie wykluczają się.

Zastosowanie: do łączenia pił taśmowych

Lutowanie Twarde

Złącza wymagają starannego przygotowania , polegającego na zachowaniu prawidłowego niewielkiego odstępu między elementami (ponadto powierzchnie łączone muszą być metalicznie czyste). Lutowanie z wykorzystaniem płomienia gazowego charakteryzuje się małą wydajnością. Zastosowany topnik - boraks wiąże tlenki typu zasadowego nie powodując przy tym korozji.

Dzięki powstawaniu roztworów stałych i faz metalicznych złącza charakteryzują się dużą wytrzymałością i przydatnością w procesie mechanizacji i automatyzacji, dzięki czemu znajdują szerokie zastosowanie przemysłowe. Lutowanie twarde stosuje się wszędzie tam gdzie wymagane jest nienadtapianie materiału łączonego, a wytrzymałość połączenia musi być wysoka.  Metodę tą stosuje się do wyrobu noży tokarskich, urządzeń skrawalniczych, frezów.

Zgrzewanie:

a) punktowe - polega na łączeniu za pomocą szeregu punktów 2 elementów cienkościennych

ułożonych jeden na drugim (blacha na zakładkę).

Podczas ćwiczenia zauważyliśmy jak szybkie i efektywne jest tego rodzaju zgrzewanie, oraz w jaki sposób na proces wpływają czas i natężenie prądu (obydwa parametry w decydujący sposób wpływają na wydzielane ciepło).

Zgrzewanie punktowe jest podstawowym i najbardziej rozpowszechnionym sposobem zgrzewania oporowego. Znajduje ono najczęściej zastosowanie przy łączeniu elementów wykonanych ze stali węglowych i stopowych, niklu, tytanu, aluminium i ich stopów oraz niektórych stopów miedzi.

- zgrzewanie doczołowe - iskrowe - do elementów o przekroju walcowym.

Po przeprowadzeniu procesu zgrzewania zauważyliśmy , że w miejscu połączenia był zbyt duży grad co jak sądzę wynikało z nieodpowiedniego dobrania siły docisku (zbyt duża wartość).

Jeżeli chodzi o obróbkę cieplną to zauważyliśmy, że materiał poddany działaniu siły wyginał się praktycznie tylko w miejscu poddanym tej obróbce.

W metodzie tej powierzchnie nie muszą być dobrze oczyszczone gdyż prąd przepływający przed dociskiem powoduje że wszelkie nierówności ulegają stopieniu. Część metalu ze styku zostaje wyrzucona, a pozostałość na powierzchniach łączonych nagrzewa warstwy metalu. Powstałe w procesie wyiskrzania pary metalu zapobiegają przenikaniu tlenu i azotu z otaczającego powietrza do roztopionych powierzchni co wywiera bardzo korzystny wpływ na własności mechaniczn powstającego złącza.

Zaletami tej metody są: dobra jakość złączy, większa wytrzymałość niż przy zgrzewaniu doczołowym zwarciowym, mniejszy koszt przygotowania materiałów.

Do wad można zaliczyć jedynie to iż nie można przewidzieć zniekształceń.

Zastosowanie: do zgrzewania stali węglowych , stopowych, brązów, mosiądzów, stopów niklu, aluminium z miedzią. Często stosuje się tą metodę do wykonywania łańcuchów kotwic.

UWAGA:

- wszystkie parametry takie jak czas, docisk i natężenie prądu dobiera się eksperymentalnie w zależności od materiału oraz wykonywanego elementu.

- podczas zgrzewania należy zwrócić uwagę na bocznikowanie prądu i odpowiednio dobierać wartości natężenia prądu.