BADANIA ZMÊCZENIOWE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH

www.wychowanietechniczne.prv.pl

1. WIADOMOŒCI WSTÊPNE:

Czêœæ elementów maszyn i konstrukcji pracuje w warunkach zmiennych w czasie obci¹¿eñ eksploatacyjnych. Stwierdzono, ¿e zmiana naprê¿eñ ujemnie wp³ywa na trwa³oœæ materia³u, czêœci maszyn nara¿one na dzia³anie zmiennych w czasie naprê¿eñ ulegaj¹ zniszczeniu przy naprê¿eniach znacznie mniejszych od doraŸnej wytrzyma³oœci przy statycznym obci¹¿eniu.

Zjawisko zmniejszania siê wytrzyma³oœci materia³u przy wystêpowaniu naprê¿eñ zmiennych w czasie nazywamy zmêczeniem materia³u.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy maszyn i urz¹dzeñ przeprowadza siê badania materia³ów przy zmiennych obci¹¿eniach. Warunki przeprowadzania takich badañ zawarte s¹ w normach: PN-74/H-04327 i PN-76/H-04325. Najbardziej popularne próby zmêczeniowe to: rozci¹ganie-œciskanie, zginanie, skrêcanie.

Zmienne w czasie obci¹¿enia jakim poddawane s¹ w trakcie eksploatacji maszyny i urz¹dzenia maj¹ najczêœciej charakter obci¹¿eñ losowych. Obci¹¿enia zmêczeniowe to tylko w niewielkim procencie obci¹¿enia zmêczeniowe lub harmoniczne W badaniach laboratoryjnych stosuje siê obci¹¿enia uproszczone zmieniaj¹ce siê okresowo-sinusoidalnie.

- KSZTA£TY PRÓBEK:

-PRÓBKA CYLINDRYCZNA:

-PRÓBKA P£ASKA:

2.CEL ÆWICZENIA:

Celem æwiczenia jest zapoznanie siê ze zjawiskiem zmêczenia materia³u, z metodyk¹ badañ zmêczeniowych, z urz¹dzeniami do badañ, z metodami opracowania wyników prób zmêczeniowych.

3.ZESTAW  DANYCH (nr 230):

| Lp | Trwa³oœæ | Nap[MPa] | Lp | Trwa³oœæ | Nap[MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 214656 | 860 | 15 | 282609 | 800 |
| 2 | 144824 | 860 | 16 | 258575 | 800 |
| 3 | 77138 | 860 | 17 | 381539 | 740 |
| 4 | 70448 | 860 | 18 | 383360 | 740 |
| 5 | 99196 | 860 | 19 | 330324 | 740 |
| 6 | 122242 | 860 | 20 | 421221 | 740 |
| 7 | 86361 | 860 | 21 | 591738 | 660 |
| 8 | 105081 | 860 | 22 | 614139 | 660 |
| 9 | 313012 | 840 | 23 | 573673 | 660 |
| 10 | 189672 | 840 | 24 | 539274 | 660 |
| 11 | 179869 | 840 | 25 | 569274 | 660 |
| 12 | 260726 | 840 |
|  | 13 | 200981 | 800 |
|  | 14 | 289778 | 800 |

OPRACOWANIE WYNIKÓW:

-Równanie regresji: