BADANIA ZMĘCZENIOWE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH

www.wychowanietechniczne.prv.pl

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE:

Część elementów maszyn i konstrukcji pracuje w warunkach zmiennych w czasie obciążeń eksploatacyjnych. Stwierdzono, że zmiana naprężeń ujemnie wpływa na trwałość materiału, części maszyn narażone na działanie zmiennych w czasie naprężeń ulegają zniszczeniu przy naprężeniach znacznie mniejszych od doraźnej wytrzymałości przy statycznym obciążeniu.

Zjawisko zmniejszania się wytrzymałości materiału przy występowaniu naprężeń zmiennych w czasie nazywamy zmęczeniem materiału.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy maszyn i urządzeń przeprowadza się badania materiałów przy zmiennych obciążeniach. Warunki przeprowadzania takich badań zawarte są w normach: PN-74/H-04327 i PN-76/H-04325. Najbardziej popularne próby zmęczeniowe to: rozciąganie-ściskanie, zginanie, skręcanie.

Zmienne w czasie obciążenia jakim poddawane są w trakcie eksploatacji maszyny i urządzenia mają najczęściej charakter obciążeń losowych. Obciążenia zmęczeniowe to tylko w niewielkim procencie obciążenia zmęczeniowe lub harmoniczne W badaniach laboratoryjnych stosuje się obciążenia uproszczone zmieniające się okresowo-sinusoidalnie.

- KSZTAŁTY PRÓBEK:

-PRÓBKA CYLINDRYCZNA:

-PRÓBKA PŁASKA:

2.CEL ĆWICZENIA:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem zmęczenia materiału, z metodyką badań zmęczeniowych, z urządzeniami do badań, z metodami opracowania wyników prób zmęczeniowych.

3.ZESTAW  DANYCH (nr 230):

| Lp | Trwałość | Nap[MPa] | Lp | Trwałość | Nap[MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 214656 | 860 | 15 | 282609 | 800 |
| 2 | 144824 | 860 | 16 | 258575 | 800 |
| 3 | 77138 | 860 | 17 | 381539 | 740 |
| 4 | 70448 | 860 | 18 | 383360 | 740 |
| 5 | 99196 | 860 | 19 | 330324 | 740 |
| 6 | 122242 | 860 | 20 | 421221 | 740 |
| 7 | 86361 | 860 | 21 | 591738 | 660 |
| 8 | 105081 | 860 | 22 | 614139 | 660 |
| 9 | 313012 | 840 | 23 | 573673 | 660 |
| 10 | 189672 | 840 | 24 | 539274 | 660 |
| 11 | 179869 | 840 | 25 | 569274 | 660 |
| 12 | 260726 | 840 |  |  |  |
| 13 | 200981 | 800 |  |  |  |
| 14 | 289778 | 800 |  |  |  |

- OPRACOWANIE WYNIKÓW:

-Równanie regresji: