Laboratorium z

Wytrzymałości materiałów

www.wychowanietechniczne.prv.pl

Temat:

Próba udarności

# Zastosowanie i rodzaje prób udarowych

W elementach konstrukcyjnych bardzo często pojawiają się zmienne obciążenia dynamiczne, które charakteryzują się bardzo gwałtownymi zmianami. Mówimy wtedy, że mamy do czynienia z udarnością. Zjawisko to wymaga określenia oddzielnych własności materiału. Do określania tych własności służy próba udarowa mająca na celu stwierdzenie jakości materiału po obróbce cieplnej oraz skłonności przechodzenia materiału w stan kruchy pod wpływem zwiększonej szybkości obciążenia. Stosuje się następujące próby udarowe:

- Próba rozciągania

- Próba ściskania

- Próba skręcania

- Próba zginania

Najczęściej stosowaną w praktyce jest próba zginania wykonywana na próbach z karbem lub bez karbu. Wyniki badań w znacznym stopniu zależy od temperatury badań, procesów technologicznych jakim był poddawany półwyrób. Duże znaczenie ma też zawartość węgla, która w stalach podeutektoidalnych gwałtownie obniża udarność.

# Definicja udarności

Udarność KC wyrażona jest ilorazem pracy łamania do pola przekroju poprzecznego próbki w miejscu karbu.  KC=KS0[Jmm2]

Gdzie:

K[J]- praca łamania próbki

S0[mm2]−pole przekroju poprzecznego w miejscu karbu zmierzone przed próbą.

Rysunek próbki Mesnagera

Sposób pobierania próbek określa norma PN-75/H-04308, według której próbki należy pobierać w sposób nie powodujący zgniotu ani zmian strukturalnych. W przypadku wycinania próbki palnikiem acetylenowym lub nożycami, brzegi próbki powinny znajdować się w takiej odległości od płaszczyzny cięcia, aby materiał nie wykazywał zmian wskutek cięcia i zgniotu. Do badania potrzebne są przynajmniej trzy próbki. Obrabia się je mechanicznie przez skrawanie. Próbka nie powinna mieć także wad wykrywalnych gołym okiem, a chropowatość powierzchni nie powinna przekroczyć 1,25 m. Bardzo ważne jest wykonanie próbki w podanych tolerancjach.

### Do   próby  udarności  stosuje  się  urządzenie  zwane  młotem Charpy'ego  .

### Budowa i zasada działania młota wahadłowego

### Do prób udarności używa się  młotów  o stałym  lub zmiennym  zasobie  energii potencjalnej. Ramie wahadła 2 zamocowane  jest  wahadliwie na podstawie 1 .  Na obrotowej osi połączonej Z wahadłem  znajduje  się wskazówka 5. Do podstawy przymocowana jest nieruchomo podziałka 4 , względem której może przesuwać się wskazówka. Odczyt pracy łamania odbywa się bezpośrednio z podziałki ; wyskalowana jest w jednostkach pracy - julach . Zapadka 7 służy do utrzymywania młota w położeniu  początkowym  przed wykonaniem próby, a hamulec 6 z pasem blokującym  zamocowanym na dzwigni  służy do natychmiastowego zatrzymania młota.

### 1- korpus

### 2- ramie wahadła

### 3- próbka

### 4- skala

### 5- wskazówka

### 6- hamulec

### 7- zapadka

# Tabela wyników

| Symbol | Wymiary [mm] |  |  |  |  |  | S0 | K |  | KC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Próbki | l | C | l1 | h1 | h | b | [mm2] | [J] | [J/mm2] |  |
| S1 | 55,0 | 2,2* | 27,6 | 7,9 | 10,0 | 10,0 | 79 | 118 | 1,49 |  |
| S2 | 55,0 | 2,3* | 27,6 | 7,8* | 10,0 | 9,8* | 76,44 | 136 | 1,78 |  |
| S3 | 54,9 | 2,3* | 27,8 | 7,9 | 10,0 | 9,8* | 77,42 | 120 | 1,55 |  |
| S4 | 55,0 | 2,3* | 27,6 | 8 | 10,0 | 10,0 | 80 | 142 | 1,77 |  |
| S5 | 55,0 | 2,2* | 27,8 | 7,9 | 10,0 | 9,9 | 78,21 | 118 | 1,50 |  |
| S6 | 54,8 | 2,2* | 27,5 | 7,9 | 10,0 | 9,8* | 77,42 | 117 | 1,51 |  |

Symbol (*) - wymiar nie mieści się w tolerancji

# Obliczenia udarności i analiza dokładności

Dla S1	KC1=K1S01=11879=1,49Jmm2

Dla S2	KC2=K2S02=13676,44=1,78Jmm2

Dla S3	KC3=K3S03=12077,42=1,55Jmm2

Dla S4	KC4=K4S04=14280=1,77Jmm2

Dla S5	KC5=K5S05=11878,21=1,50Jmm2

Dla S6	KC6=K6S06=11777,42=1,51Jmm2

Dokładność pomiaru udarności :

K =  2  J; h1 = 0,1 mm; b =  0,1 mm

Do oszacowania dokładności używam różniczki zupełnej w postaci :

DKC=¶KC¶KDK+¶KC¶bDb+¶KC¶hDh      Jmm2

czyli :

DKC=1h1⋅b⋅DK+Kh1⋅b2⋅Db+Kh12⋅b⋅Dh1

próbka nr1	(KC)1= 0,025 + 0,015 + 0,018 = 0,0589 [J/mm2 ]

próbka nr2	(KC)2 = 0,026 + 0,018 + 0,023 = 0,067 [ J/mm2]

próbka nr3	(KC)3 = 0,026 + 0,0196 + 0,016 = 0,0616  [J/mm2]

próbka nr4	(KC)4 = 0,025 + 0,018 + 0,022 = 0,065 [J/mm2]

próbka nr5	(KC)5 = 0,025 + 0,015 + 0,019 = 0,059  [J/mm2]

próbka nr6	(KC)6 = 0,026 + 0,015 + 0,02 = 0,061 [J/mm2]

Określenie błędów :

S1 :	KC1 = 1,49 J/mm2 ±  0,0589 J/mm2

S2 :	KC2 = 1,78 J/mm2 ±  0,067 J/mm2

S3 :	KC3 = 1,55 J/mm2 ±  0,0616 J/mm2

S4 :	KC4  = 1,77 J/mm2 ±   0,065 J/mm2

S5 :	KC5 = 1,50 J/mm2 ±  0,059 J/mm2

S6 :	KC6  = 1,51 J/mm2 ±   0,061 J/mm2

Wartość średnia dokładności :

ΔKC=1nΔKC=0,0621  Jmm2

Względna dokładność pomiaru wynosi :

ΔKCKC=ΔKK+Δbb+Δh1h1=0,038

##### Wartość średnia udarności i jej przedział ufności

Wartość średnia (oczekiwana) udarności :

KC=1nKCi=1,6Jmm2

Odchylenie standartowe wyników :

Sn=1nKC−KCi2

Sn - odchylenie standartowe wyników próby

Sn=0,1252Jmm2

Przedział ufności dla wartości średniej :

Przedział ufności określa się z rozkładu prawdopodobieństwa t - Studenta dla przyjętego poziomu istotności , według wzoru :

KC−tαSnn−1<KCÙ<KC+tαSnn−1

gdzie : t kwantyl rozkładu t - Studenta odczytany z tablic dla (n-1) stopni swobody

Kwantyl t(1- , n-1) dla (n-1) = 5 stopni swobody i poziomu istotności  = 5 % odczytany z tablic wynosi t = 2.571

Podstawiam do wzoru :

KC−tαSnn−1<KCÙ<KC+tαSnn−1

1,6−0,14<KC<1,6+0,14

1,46<KC<1,74Jmm2

Estymator KC zawiera się więc w granicach: ( 1,46 ; 1,74 )

# Wnioski

Przeprowadzona próba udarowa jest metodą dokładną, błąd pomiaru jest nieznaczny. Na dokładność wyników mogły mieć wpływ próbki posiadające wymiary nie zgodne z normami. Na zniszczonej próbce widać odkształcenia plastyczne- włókniste. Na dnie karbu uwidaczniają się zygzakowate pęknięcia. Próbki na których przeprowadzaliśmy badania wykazały przełomy kruche, trwale się odkształciły, jednakże nie uległy złamaniu. Zostały one wykonane ze stali niskowęglowej oraz były poddane walcowaniu na gorąco. Cechą charakterystyczną tych próbek jest duża udarność i anizotropia.

W warunkach normalnych do badań stosuje się 13 próbek. Za pomocą tych badań możemy również zbadać jakość obróbki cieplnej, skontrolować kruchość na zimno i gorąco oraz skłonność materiału do starzenia się.