Sprawozdanie z æwiczeñ
w laboratorium wytrzyma³oœci materia³ów

Temat :WYZNACZANIE NOŒNOŒCI GRANICZNEJ WA£U 
            SKRÊCANEGO O PRZEKROJU KO£OWYM.

www.wychowanietechniczne.prv.pl

1.CEL  ÆWICZENIA

1.1 Wyznaczenie wielkoœci charakteryzuj¹cych w³asnoœci materia³u powy¿ej granicy sprê¿ystoœci przy skrêcaniu jak

a ) k¹t odkszta³cenia postaciowego ( ,

b ) umown¹ granicê plastycznoœci Res ,

c ) wytrzyma³oœæ na skrêcanie Rms ,

1.2 Okreœlenie w³asnoœci plastycznych materia³u .

2. CZÊŒÆ TEORETYCZNA

DEF. UMOWNEJ GRANICY PLASTYCZNOŒCI NA SKRÊCANIE  Res .

, gdzie

DEF. GRANICY WYTRZYMA£OŒCI NA SKRÊCANIE Rms

, gdzie

W ka¿dym poprzecznym przekroju prêta o przekroju ko³owym obci¹¿onym par¹ si³ , której p³aszczyzna jest prostopad³a do osi , istnieje moment skrêcaj¹cy równy liczbowo momentowi obci¹¿aj¹cemu MS . Moment ten powoduje w poszczególnych przekrojach poprzecznych p³aski stan naprê¿enia i odpowiadaj¹cy mu stan odkszta³cenia , który dla prêtów o przekroju ko³owym , w granicach odkszta³ceñ sprê¿ystych , okreœla siê ze zwi¹zków :

(   oraz    [ rad ]

gdzie : ( - najwiêksze naprê¿enie styczne , d - pocz¹tkowa œrednica prêta skrêcanego , MS - moment skrêcaj¹cy , l0 - d³ugoœæ pomiarowa prêta , G - modu³ sprê¿ystoœci poprzecznej , ( - k¹t skrêcenia , ( - k¹t odkszta³cenia postaciowego . Przebieg skrêcania przedstawia siê za pomoc¹ wykresu w uk³adzie MS - ( , nakreœlonego samoczynnie na skrêcarce lub sporz¹dzonego na podstawie wskazañ aparatury pomiarowej.

Po przekroczeniu granicy proporcjonalnoœci   , przestaj¹ obowi¹zywaæ powy¿sze wzory , okreœlaj¹ce stan naprê¿enia i odkszta³cenia . S¹ one tylko w przybli¿eniu wa¿ne do granicy plastycznoœci

Celem wyznaczenia porównywalnej wartoœci Res z podobna wielkoœci¹ przy próbie rozci¹gania , umown¹ wartoœæ ( wylicza siê z odpowiednich zale¿noœci zwi¹zanych z wyd³u¿eniem jednostkowym .

Dla ma³ych odkszta³ceñ , w przypadku rozci¹gania , zachodzi zale¿noœæ   (max = 1,5 (1 . Wartoœæ (1 , dla wyznaczenia umownej granicy plastycznoœci , wynosi 0,2 % d³ugoœci pomiarowej ; zatem przy pewnym uproszczeniu zagadnienia dla umownej granicy plastycznoœci przy skrêcaniu przyjmuje siê

( = 1,5 (1 = 0,3 %

Odpowiednikiem R0,2 przy rozci¹ganiu bêdzie zatem R0,3 przy skrêcaniu .

K¹towi skrêcenia ( odpowiada k¹t (( wyra¿any zale¿noœci¹

st¹d

Na powierzchni próbki ( ( = r , (( ( ( ) powy¿szy wzór przyjmuje postaæ

Dla ma³ych katów skrêcania wzór mo¿na aproksymowaæ zale¿noœci¹

Wartoœæ dopuszczalnego k¹ta skrêcania ( , odpowiadaj¹cego umownej granicznej wartoœci ( , uzyskujemy ze zwi¹zku

Odczytuj¹c z wykresu M0,3 wylicza siê Re0,3 ze wzoru

Wykres naprê¿eñ stycznych z trójk¹tnego przechodzi w trapezowy , a w koñcu w prostok¹tny ( w przypadku braku umocnienia ) .Przy za³o¿eniu braku umocnienia materia³u mo¿na uzyskaæ wyra¿enie na wartoœæ graniczn¹ momentu powoduj¹cego uplastycznienie ca³ego przekroju z warunku równowagi momentów w przekroju prêta :

sk¹d

Wartoœæ rzeczywistych naprê¿eñ tn¹cych wyznacza siê z zale¿noœci :

Natomiast rzeczywisty k¹t odkszta³cenia postaciowego wyznacza siê na podstawie wzoru podanego przez A. Nadaia dla czystego œcinania :

gdzie

3. SCHEMAT PRÓBKI

4.SCHEMAT SKRÊCARKI

Podstawowe zespo³y skrêcarki to : mechanizm napêdowy , mechanizm obci¹¿aj¹cy próbkê , momentomierz i rejestrator próby skrêcania . Obci¹¿enie próbki momentem skrêcaj¹cym odbywa siê za pomoc¹ uchwytów . Uchwyt dolny 1 mo¿e byæ napêdzony silnikiem elektrycznym z prêdkoœci¹ 1/3 lub 1 obr/min , albo te¿ napêdzany rêcznie korb¹ 3 z dowoln¹ prêdkoœci¹ . Uchwyt górny próbki 2 po³¹czony jest z dŸwigni¹ 4 obci¹¿on¹ ciê¿arkami , odpowiadaj¹cymi zakresowi momentomierza 0,01 ; 0,02 ; 0,49 kNm . Moment skrêcaj¹cy przy³o¿ony do dolnego uchwytu próbki jest równowa¿ny odpowiednim wychyleniem dŸwigni 4 . DŸwignia ta sprzê¿ona jest ze wskazówk¹ momentomierza 5 oraz z przyrz¹dem pisz¹cym . Rejestracja momentu skrêcaj¹cego odbywa siê na osi rzêdnych , a k¹t skrêcenia na osi odciêtych . Przesuw taœmy 6 posiada trzy prêdkoœci i sprzê¿ony jest z obrotem dolnego uchwytu próbki .

5. WIELKOŒCI I TABELE POMIAROWE

MATERIA£ :   STAL St 5S

GEOMETRIA PRÓBKI :

d0 = 10 mm

l0 = 115,4 mm

SKRÊCARKA :    KM - 50 - 1

ZAKRESY :

A ( 0 ( 10  daNm

B ( 0 ( 20  daNm

C ( 0 ( 50  daNm

Dok³adnoœæ odczytu poszczególnych wielkoœci :

(MS = 0,05 daNm

(d = 0,1 mm

((0 = 1 stopieñ

TABELA POMIAROWA

NR

MS

[daNm]

(

[stopnie]

(

| [rad] | ( | (rz |
| --- | --- | --- |

(S

| [MPa] |
| --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,5 | 4,5 | 0,07854 | 0,003403 | 0,003403 | 25,46 |
| 3 | 1 | 6 | 0,10472 | 0,004537 | 0,004537 | 50,92 |
| 4 | 1,5 | 7 | 0,122173 | 0,005293 | 0,005293 | 76,39 |
| 5 | 2 | 8 | 0,139626 | 0,00605 | 0,00605 | 101,85 |
| 6 | 2,5 | 9 | 0,15708 | 0,006806 | 0,006806 | 127,32 |
| 7 | 3 | 9,5 | 0,165806 | 0,007184 | 0,007184 | 152,78 |
| 8 | 3,5 | 10 | 0,174533 | 0,007562 | 0,007562 | 178,25 |
| 9 | 4 | 11 | 0,191986 | 0,008318 | 0,008318 | 203,71 |
| 10 | 4,2 | 13,5 | 0,235619 | 0,010208 | 0,010208 | 213,90 |
| 11 | 4,2 | 26 | 0,453786 | 0,019659 | 0,019659 | 213,90 |
| 12 | 4,5 | 73 | 1,27409 | 0,055147 | 0,05514 | 229,18 |
| 13 | 5 | 111 | 1,937316 | 0,083743 | 0,083718 | 254,64 |
| 14 | 5,5 | 150 | 2,617994 | 0,112949 | 0,112889 | 280,11 |
| 15 | 6 | 197 | 3,438299 | 0,147885 | 0,147751 | 305,57 |
| 16 | 6,5 | 261,5 | 4,564036 | 0,19523 | 0,194921 | 331,04 |
| 17 | 7 | 341 | 5,951573 | 0,252369 | 0,251704 | 356,50 |
| 18 | 7,5 | 455 | 7,941248 | 0,331387 | 0,329889 | 381,97 |
| 19 | 8 | 616 | 10,751228 | 0,435935 | 0,432555 | 407,43 |
| 20 | 8,5 | 852 | 14,870206 | 0,57235 | 0,564813 | 432,90 |
| 21 | 9 | 1175 | 20,507619 | 0,72645 | 0,711356 | 458,36 |
| 22 | 9,5 | 1590 | 27,750736 | 0,877029 | 0,851107 | 483,83 |
| 23 | 10 | 2198 | 38,362338 | 1,029178 | 0,988445 | 509,29 |
| 24 | 10,1 | 2347,5 | 40,951605 | 1,057786 | 1,013809 | 514,38 |

D³ugoœæ pomiarowa próbki po skrêceniu wynosi³a 114,9 mm .

6. WYKRES ZALE¯NOŒCI K¥TA SKRÊCENIA OD MOMENTU SKRÊCAJ¥CEGO

7. WYKRES ZALE¯NOŒCI  (rz OD (S

8. OBLICZENIA

8.1 UMOWNA GRANICA PLASTYCZNOŒCI Res .

Umown¹ granicê plastycznoœci wyliczam korzystaj¹c z zale¿noœci :

, gdzie

Wartoœæ Mes odczytana z wykresu : 4,2 daNm .

Zatem umowna granica plastycznoœci wynosi :

Res= 213,9 105 daN/m2 = 214 MPa

8.2 WYTRZYMA£OŒÆ NA SKRÊCANIE Rms

Wytrzyma³oœæ na skrêcanie wyliczam korzystaj¹c z zale¿noœci :

, gdzie

Wartoœæ Mms: 10,1 daNm .

Zatem granica wytrzyma³oœci wynosi :

Rms= 514,38 105 daN/m2 = 514 MPa

9. ANALIZA B£ÊDÓW

9.1 B³¹d Res .

((Res) = ((Mes) + (d = 8,9 105 daN/m2 = 9 MPa

9.2 B³¹d Rms .

((Rms) = ((Mms) + (d = 17,9 105 daN/m2 = 18 MPa

10. WNIOSKI

B³êdy  powsta³e  podczas  wykonania  æwiczenia  zsumowa³y  siê powoduj¹ce b³¹d koñcowy jakim jest obarczony wynik . Na wielkoœæ  b³êdu koñcowego mia³y wp³yw nastêpuj¹ce przyczyny :

- niedok³adnoœæ odczytu pomiarów

- niedokladnoœæ odczytu momentu skrêcaj¹cego

- b³¹d spowodowany luzem na szczêkach maszyny skrêcaj¹cej

Badany materia³ :

Badana próbka posiada wyra¿n¹ granicê plastycznoœci .

Próbê   prowadzono   a¿  do  ca³kowitego  zniszczenia  ,  które nast¹pi³o  przy 10,1daNm . Na powierzchni próbki zauwa¿one by³y wyraŸne linie œrubowe , wiêc skrêcanie by³o równomierne .

Materia³   ,   z   którego  wykonano  próbkê  jest  materia³em plastycznym   ,   z³om   próbki   by³  z³omem  poœlizgowym  .  O plastycznoœci  materia³u  mo¿emy  wnioskowaæ  dlatego , i¿ przed z³omem próbka zosta³a obrócona wokó³ swojej osi szeœæ razy .