Laboratorium z

Wytrzymałości materiałów

www.wychowanietechniczne.prv.pl

Temat:

Zginanie proste - wyznaczanie granicznej nośności przekroju belki zginanej

### Wiadomości wstępne :

### Zginaniem  nazywamy zakrzywienie osi pręta prostego lub zmianę krzywizny  pierwotnej osi pręta , wywołaną działaniem układu sił prostopadłych   do   tej  osi.  W  czasie  zginania  przekroje poprzeczne  do  osi  podłużnej nie odkształcają się. Natomiast przekroje  równoległe  do  osi,  a  prostopadłe  do  kierunku działania siły zmieniają swą długość, przy czym przekroje leżące po  stronie działania siły wydłużają się, a leżące po przeciwnej skracają .

### Istnieje  również  przekrój  podłużny  który  zawiera  tzw.  oś obojętną,  czyli  taką, która nie doznaje ani skrócenia, ani wydłużenia.  Dla prętów prostych oś ta przechodzi przez środki ciężkości przekrojów poprzecznych.

### Próbom  zginania poddawane są różne materiały budowlane , oraz elementy  konstrukcyjne  .  Najczęściej  wykonywane  są próby na próbkach metalowych zwłaszcza dla metali i stopów kruchych .

### Próbki zazwyczaj mają przekrój kolisty lub kwadratowy.

### Ich  wymiary  są ujęte w normie. Wymiary próbki użytej podczas próby są podane na rysunku.

h

l

b

l = 250  mm

b = 9,8   mm

h = 20   mm

Wykres rozciągania modelu ciała idealnie sprężysto-plastycznego 2 na tle rzeczywistego 1,gdzie Rer-granica plastyczności przy rozciąganiu,Rec-granica plastyczności przy ściskaniu.

### Przebieg ćwiczenia .

### W celu przeprowadzenia ćwiczenia należy:

### -dokonać pomiaru próbki

### -ustawić próbkę na podporach

### -ustalić zakres maszyny

### -stopniowo obciążać próbkę , spisując ugięcie i odpowiadające mu   obciążenie

### Tabela wyników

### Obliczenia :

Wartość siły odpowiadająca uplastycznieniu włókien skrajnych

Fde = 25700 N

Wartość siły odpowiadająca chwili wykruszenia się kruchego pokrycia w środkowym przekroju belki

Fdmax = 34500 N

Granica plastyczności badanej stali

Re=3 Fd el2 b h2

Re= 954,3 MPa

Moment zginający dla ciała idealnie sprężysto-plastycznego

Mm a x=b h24Re

Mm a x=935,214 Nm

Maksymalny doświadczalny moment zginający odpowiadający całkowitemu uplastycznieniu przekroju środkowego

Md m a x=Fd m a x⋅l4

Md m a x=862,5 Nm

Porównanie wartości momentu zginającego uzyskanej doświadczalnie i teoretycznie dla modelu ciała idealnie sprężysto-plastycznego

Δ=Md m a x−Mm a xMd m a x100 %

Δ=8,43%

Wygląd i wymiary przekroju

przed zginaniem :                                            po zginaniu :

b2

b1

b

h

b = 9.8 mm                                                          b1 = 8.8 mm

h = 20 mm                                                          b2 = 12.3 mm

### Wnioski

### Badany materiał był materiałem bardzo plastycznym , przy ugięciu 20  [mm] nie nastąpiło pęknięcie . W miarę  wzrostu obciążenia , uwidacznia  się  zarys lini obojętnej próbki , która nie wydłuża się ani się nie skraca . Zjawisko to można obserwować wyraźnie , gdy  próbka  jest  pokryta  farbą  , która po zakrzepnięciu jest bardzo  krucha  .  Jeśli  podpory  są szerzej rozstawione próbka przenosi  mniejsze  obciążenie  , ponieważ wtedy ramię działania siły jest większe .

### Niejednorodny  stan  naprężeń  występujący  przy próbie zginania utrudnia  analizę  wyników  , szczególnie podczas badania metali ciągliwych .

### Po   zgięciu   następuje  zdeformowanie  przekroju  poprzecznego zarówno  w  próbkach  prostokątnych  jak  i okrągłych . Na błędy pomiaru miały wpływ następujące przyczyny :

### -luzy w maszynie

### -odczytywanie  wartości obciążeń i ugięć przy włączonym napędzie mechanicznym .