| Rok Akademicki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ćwiczenia | Temat: Formowanie przez odlewanie. Pomiar udarności i wytrzymałości na zginanie przy pomocy aparatu Dynstat tworzyw sztucznych. |  |  |  |
| Wydział: Kierunek:. Grupa: |  |  |  |  |
| Data | Ocena |  | Data zaliczenia ćwiczenia | Podpis |

CZĘŚĆ TEORETYCZNA ĆWICZENIA NR 4.

Pierwsza część ćwiczenia polegała na uformowaniu tworzywa sztucznego po przez odlanie go, czyli umieszczeniu w formie płynnego tworzywa i zestaleniu go. Rodzaj użytej do tego formy zależny jest od rodzaju tworzywa, kształtu jaki ma przyjąć odlew i jego wymiarów. Bardzo często stosuje się formy gipsowe, drewniane, z kauczuku silikonowego, zwłaszcza gdy mamy doczynienia z małą ilością odlewów. 
Z czterech typów form odlewniczych (odkryte, odkryte z wstawką, zakryte, szczelne) najczęściej stosuje się formy odkryte. Można stosować formy obrotowe o pionowej lub poziomej osi obrotu w przypadku wykonywania wyrobów wewnątrz pustych. 
Przed samym wypełnieniem formy należy połączyć szereg składników np.: żywica, utwardzacz, napełniacz. Składniki te odpowiednio się dozuje następnie miesza.
Wlewając otrzymaną mieszaninę należy wlewać cienkim ciągłym strumieniem na pionową ściankę formy w celu uniknięcia zapowietrzenia odlewu i przeprowadzić tzw. utwardzanie wstępne w temperaturze pokojowej, następnie odlew umieścić w temperaturze ok. 60°C po czym ochłodzić i przeprowadzić tzw. sezonowanie w temperaturze otoczenia przez minimum 48 godzin.  
Dodawany do mieszaniny utwardzacz ma za zadanie spowodować usieciowanie żywicy i przejście ze stanu ciekłego (termoplastycznego) w ciało stałe. Utwardzacz może inicjować polimeryzację żywicy lub być związkiem żywicy biorącym bezpośredni udział w reakcji i wbudowującym się między łańcuchy cząsteczek żywicy. Zastosowanie danego utwardzacza powoduje utrzymanie charakterystycznych właściwości, np.: stosując poliamidy otrzymujemy produkty o bardzo dobrej udarności odporności termicznej i chemicznej. 
Także od wyboru napełniacza zależy szereg właściwości. Napełniacze zmniejszają skurcz zwiększając wytrzymałość złącza (kleje), barwią tworzywo, podwyższają wytrzymałość tworzywa na ścieranie, zwiększają lub zmniejszają gęstość, zmniejszają współczynnik rozszerzalności cieplnej, regulują własności elektryczne, obniżają cenę.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ĆWICZENIA NR 4

Zanim przystąpiliśmy do łączenia składników tworzywa przygotowaliśmy formę. Polegało to na oczyszczeniu formy acetonem, następnie pokryciu jej cienką warstwą środka antyadhezyjny co miało spowodować również uszczelnienie formy. Forma została przez nas wcześniej zmierzona. Wymiary potrzebne są do obliczenia objętości formy w celu ustalenia masy żywicy potrzebnej do ćwiczenia. Wnętrze formy to prostopadłościan o wymiarach 70x70x2,5  [mm]  i objętości 12250 mm3. 

Skład ilościowy poszczególnych komponentów :

- żywica epoksydowa EPIDIAN 51 - 16 g
- utwardzacz    Z1                           - 10% masy żywicy - 1.6g
- napełniacz mika                            - 20% masy żywicy - 3.2g

Wszystkie składniki zostały przez nas dokładnie i powoli wymieszane delikatnie przelane do formy z którą postąpiliśmy tak jak było wcześniej opisane (utwardzanie, dotwardzanie, sezonowanie ).

CZĘŚĆ TEORETYCZNA ĆWICZENIA NR 5.

Druga część ćwiczenia polegała na zbadaniu wykonanej przez nas w pierwszej części ćwiczenia próbki, a mianowicie wytrzymałości na zginanie i udarności.
Obie te właściwości badaliśmy przy użyciu aparatu Dynstat.

Wytrzymałość na zginanie.

	Badanie to wykonuje się w stosunku do tworzyw kruchych pękających podczas badania. W tym celu podpartą na końcach próbkę obciąża się siłą prostopadłą do niej. Powstają w górnej części próbki naprężenia ściskające powodujące skrócenie materiału, a w dolnej naprężenia rozciągające wydłużające materiał. Wówczas wzdłuż środkowej osi podłużnej tzw. osi obojętnej następuje kompensacja naprężeń, których rozkład przedstawiony jest  na poniższym rysunku: 


Sama wytrzymałość na zginanie jest to wartość naprężenia występującego w chwili zniszczenia próbki. Mierzy się je jako stosunek momentu zginającego M do wskaźnika wytrzymałości W. 

M=P2⋅l2=P⋅l4     N⋅m

gdzie:
		P - wartość przyłożonej siły 
                      l   - długość pomiarowa próbki
		                                   

W=b⋅h26

gdzie:
		b - szerokość poprzecznego przekroju próbki
		h - grubość próbki

Rg=MW=6⋅Mb⋅h2    Nm2lubPa

Udarność.

	Udarnością materiału nazywamy jego wytrzymałość na złamanie udarowe, przy występowaniu spiętrzenia naprężeń w okolicy karbu lub pęknięcia. Mierzy się ją jako stosunek pracy potrzebnej do dynamicznego złamania próbki do pola przekroju poprzecznego w miejscu złamania. Na wynik pomiaru wpływ może mieć min.: opór powietrza, zmiany kierunku uderzenia, tarcie elementów ruchomych, czyli czynniki związane bezpośrednio z przyrządem pomiarowym. 

Wielkości związane z udarnością obliczamy na podstawie następujących wzorów:

- dla próbek bez karbu 

                                            an=Anb⋅h  

- dla próbek z karbem 

                                           ak=Akb⋅h

      gdzie:
                    an - udarność N⋅mm2
	         An - praca niszczenia  N⋅m
	         ak - udarność N⋅mm2
	         Ak - praca niszczenia  N⋅m
	          b - szerokość próbki [m]
	          h - grubość próbki  [m]
		hk - grubość próbki w miejscu karbu [m]

- udarność względna 

                                 awzg=akan⋅100%

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ĆWICZENIA NR 5.

Z wykonanego w ćwiczeniu czwartym odlewu wycinamy próbki których wymiary umieszczone są w poniższej tabeli. Używany przez nas aparat Dynstat daje nam możliwość bezpośredniego odczytu: 
- wartości pracy potrzebnej do zniszczenia próbki (wytrzymałość na zginanie), 
  użyliśmy próbek 1¸5,
- momentu zginającego i kąta ugięcia odpowiadającego zniszczeniu próbki (udarność)
  użyliśmy do tego próbek  6¸10,

| Lp. | h | b | An | An | an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [kG× cm] | [N× m] | N⋅mm2=Jm2 |
| 1 | 3.4 | 9.41 | 0.45 | 0.045 | 14.07 |
| 2 | 3.22 | 9 | 2.3 | 0.23 | 79.37 |
| 3 | 2.9 | 9.22 | 0.5 | 0.05 | 18.70 |
| 4 | 3.22 | 9.51 | 1.45 | 0.145 | 47.35 |
| 5 | 3.20 | 9.50 | 1.05 | 0.105 | 34.54 |
|  |  |  |  |  | an |
|  |  |  |  |  | 33.53 |

| Lp. | h | b | M | M | a | Rg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [kG× cm] | [N× m] | [° ] | [MPa] |
| 6 | 2.8 | 9.48 | 5.8 | 0.58 | 47 | 46.63 |
| 7 | 3.4 | 9.52 | 6.8 | 0.68 | 54 | 37.07 |
| 8 | 2.9 | 9.7 | 7.4 | 0.74 | 61 | 54.43 |
| 9 | 3.22 | 9.7 | 7.5 | 0.75 | 61 | 35.2 |
| 10 | 2.7 | 9.52 | 5.9 | 0.59 | 46 | 51.01 |
|  |  |  |  |  |  | Rg |
|  |  |  |  |  |  | 44.87 |

WNIOSKI:

Porównanie wyników otrzymanych z niektórymi z tworzyw.

|  | an Jm2 | Rg [MPa] |
| --- | --- | --- |
| Nasze tworzywo | 33.53 | 44.87 |
| Polietylen nisko ciśnieniowy | 100 | 30 |
| Polistyren | 20¸100 | 80 |
| Poliakrylan | 20 | 90 |
| Polichlorek winylu | 30¸300 | 100 |
| Lana żywica epoksydowa | 13 | 60¸150 |
| Żywica fenolowa - tekstolit | 180 | 130 |