Rok Akademicki

Nr  Æwiczenia

|  | Temat: Formowanie przez odlewanie. Pomiar udarnoœci i wytrzyma³oœci na zginanie przy pomocy aparatu Dynstat tworzyw sztucznych. |
| --- | --- |

Wydzia³:

Kierunek:.

Grupa:

Data

|  | Ocena | Data zaliczenia æwiczenia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

CZÊŒÆ TEORETYCZNA ÆWICZENIA NR 4.

Pierwsza czêœæ æwiczenia polega³a na uformowaniu tworzywa sztucznego po przez odlanie go, czyli umieszczeniu w formie p³ynnego tworzywa i zestaleniu go. Rodzaj u¿ytej do tego formy zale¿ny jest od rodzaju tworzywa, kszta³tu jaki ma przyj¹æ odlew i jego wymiarów. Bardzo czêsto stosuje siê formy gipsowe, drewniane, z kauczuku silikonowego, zw³aszcza gdy mamy doczynienia z ma³¹ iloœci¹ odlewów. 
Z czterech typów form odlewniczych (odkryte, odkryte z wstawk¹, zakryte, szczelne) najczêœciej stosuje siê formy odkryte. Mo¿na stosowaæ formy obrotowe o pionowej lub poziomej osi obrotu w przypadku wykonywania wyrobów wewn¹trz pustych. 
Przed samym wype³nieniem formy nale¿y po³¹czyæ szereg sk³adników np.: ¿ywica, utwardzacz, nape³niacz. Sk³adniki te odpowiednio siê dozuje nastêpnie miesza.
Wlewaj¹c otrzyman¹ mieszaninê nale¿y wlewaæ cienkim ci¹g³ym strumieniem na pionow¹ œciankê formy w celu unikniêcia zapowietrzenia odlewu i przeprowadziæ tzw. utwardzanie wstêpne w temperaturze pokojowej, nastêpnie odlew umieœciæ w temperaturze ok. 60(C po czym och³odziæ i przeprowadziæ tzw. sezonowanie w temperaturze otoczenia przez minimum 48 godzin.  
Dodawany do mieszaniny utwardzacz ma za zadanie spowodowaæ usieciowanie ¿ywicy i przejœcie ze stanu ciek³ego (termoplastycznego) w cia³o sta³e. Utwardzacz mo¿e inicjowaæ polimeryzacjê ¿ywicy lub byæ zwi¹zkiem ¿ywicy bior¹cym bezpoœredni udzia³ w reakcji i wbudowuj¹cym siê miêdzy ³añcuchy cz¹steczek ¿ywicy. Zastosowanie danego utwardzacza powoduje utrzymanie charakterystycznych w³aœciwoœci, np.: stosuj¹c poliamidy otrzymujemy produkty o bardzo dobrej udarnoœci odpornoœci termicznej i chemicznej. 
Tak¿e od wyboru nape³niacza zale¿y szereg w³aœciwoœci. Nape³niacze zmniejszaj¹ skurcz zwiêkszaj¹c wytrzyma³oœæ z³¹cza (kleje), barwi¹ tworzywo, podwy¿szaj¹ wytrzyma³oœæ tworzywa na œcieranie, zwiêkszaj¹ lub zmniejszaj¹ gêstoœæ, zmniejszaj¹ wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej, reguluj¹ w³asnoœci elektryczne, obni¿aj¹ cenê.

CZÊŒÆ PRAKTYCZNA ÆWICZENIA NR 4

Zanim przyst¹piliœmy do ³¹czenia sk³adników tworzywa przygotowaliœmy formê. Polega³o to na oczyszczeniu formy acetonem, nastêpnie pokryciu jej cienk¹ warstw¹ œrodka antyadhezyjny co mia³o spowodowaæ równie¿ uszczelnienie formy. Forma zosta³a przez nas wczeœniej zmierzona. Wymiary potrzebne s¹ do obliczenia objêtoœci formy w celu ustalenia masy ¿ywicy potrzebnej do æwiczenia. Wnêtrze formy to prostopad³oœcian o wymiarach 70x70x2,5  [mm]  i objêtoœci 12250 mm3. 

Sk³ad iloœciowy poszczególnych komponentów :

- ¿ywica epoksydowa EPIDIAN 51 - 16 g
- utwardzacz    Z1                           - 10% masy ¿ywicy - 1.6g
- nape³niacz mika                            - 20% masy ¿ywicy - 3.2g

Wszystkie sk³adniki zosta³y przez nas dok³adnie i powoli wymieszane delikatnie przelane do formy z któr¹ post¹piliœmy tak jak by³o wczeœniej opisane (utwardzanie, dotwardzanie, sezonowanie ).

CZÊŒÆ TEORETYCZNA ÆWICZENIA NR 5.

Druga czêœæ æwiczenia polega³a na zbadaniu wykonanej przez nas w pierwszej czêœci æwiczenia próbki, a mianowicie wytrzyma³oœci na zginanie i udarnoœci.
Obie te w³aœciwoœci badaliœmy przy u¿yciu aparatu Dynstat.

Wytrzyma³oœæ na zginanie.

	Badanie to wykonuje siê w stosunku do tworzyw kruchych pêkaj¹cych podczas badania. W tym celu podpart¹ na koñcach próbkê obci¹¿a siê si³¹ prostopad³¹ do niej. Powstaj¹ w górnej czêœci próbki naprê¿enia œciskaj¹ce powoduj¹ce skrócenie materia³u, a w dolnej naprê¿enia rozci¹gaj¹ce wyd³u¿aj¹ce materia³. Wówczas wzd³u¿ œrodkowej osi pod³u¿nej tzw. osi obojêtnej nastêpuje kompensacja naprê¿eñ, których rozk³ad przedstawiony jest  na poni¿szym rysunku: 


Sama wytrzyma³oœæ na zginanie jest to wartoœæ naprê¿enia wystêpuj¹cego w chwili zniszczenia próbki. Mierzy siê je jako stosunek momentu zginaj¹cego M do wskaŸnika wytrzyma³oœci W.

gdzie:
		P - wartoœæ przy³o¿onej si³y 
                      l   - d³ugoœæ pomiarowa próbki
		                                   



gdzie:
		b - szerokoœæ poprzecznego przekroju próbki
		h - gruboœæ próbki

Udarnoœæ.

	Udarnoœci¹ materia³u nazywamy jego wytrzyma³oœæ na z³amanie udarowe, przy wystêpowaniu spiêtrzenia naprê¿eñ w okolicy karbu lub pêkniêcia. Mierzy siê j¹ jako stosunek pracy potrzebnej do dynamicznego z³amania próbki do pola przekroju poprzecznego w miejscu z³amania. Na wynik pomiaru wp³yw mo¿e mieæ min.: opór powietrza, zmiany kierunku uderzenia, tarcie elementów ruchomych, czyli czynniki zwi¹zane bezpoœrednio z przyrz¹dem pomiarowym. 

Wielkoœci zwi¹zane z udarnoœci¹ obliczamy na podstawie nastêpuj¹cych wzorów:

- dla próbek bez karbu 

                                              

- dla próbek z karbem 

                                           

      gdzie:
                    an - udarnoœæ 
	         An - praca niszczenia  
	         ak - udarnoœæ 
	         Ak - praca niszczenia  
	          b - szerokoœæ próbki [m]
	          h - gruboœæ próbki  [m]
		hk - gruboœæ próbki w miejscu karbu [m]

- udarnoœæ wzglêdna

CZÊŒÆ PRAKTYCZNA ÆWICZENIA NR 5.

Z wykonanego w æwiczeniu czwartym odlewu wycinamy próbki których wymiary umieszczone s¹ w poni¿szej tabeli. U¿ywany przez nas aparat Dynstat daje nam mo¿liwoœæ bezpoœredniego odczytu: 
- wartoœci pracy potrzebnej do zniszczenia próbki (wytrzyma³oœæ na zginanie), 
  u¿yliœmy próbek 1(5,
- momentu zginaj¹cego i k¹ta ugiêcia odpowiadaj¹cego zniszczeniu próbki (udarnoœæ)
  u¿yliœmy do tego próbek  6(10,

| Lp. | h | b | An | An | an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [kG( cm] | [N( m] |  |
| 1 | 3.4 | 9.41 | 0.45 | 0.045 | 14.07 |
| 2 | 3.22 | 9 | 2.3 | 0.23 | 79.37 |
| 3 | 2.9 | 9.22 | 0.5 | 0.05 | 18.70 |
| 4 | 3.22 | 9.51 | 1.45 | 0.145 | 47.35 |
| 5 | 3.20 | 9.50 | 1.05 | 0.105 | 34.54 |
| 33.53 |

| Lp. | h | b | M | M | ( | Rg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [kG( cm] | [N( m] | [( ] | [MPa] |
| 6 | 2.8 | 9.48 | 5.8 | 0.58 | 47 | 46.63 |
| 7 | 3.4 | 9.52 | 6.8 | 0.68 | 54 | 37.07 |
| 8 | 2.9 | 9.7 | 7.4 | 0.74 | 61 | 54.43 |
| 9 | 3.22 | 9.7 | 7.5 | 0.75 | 61 | 35.2 |
| 10 | 2.7 | 9.52 | 5.9 | 0.59 | 46 | 51.01 |
| 44.87 |

WNIOSKI:

Porównanie wyników otrzymanych z niektórymi z tworzyw.

|  | an |
| --- | --- |

| Rg [MPa] |
| --- |
| Nasze tworzywo | 33.53 | 44.87 |
| Polietylen nisko ciœnieniowy | 100 | 30 |
| Polistyren | 20(100 | 80 |
| Poliakrylan | 20 | 90 |
| Polichlorek winylu | 30(300 | 100 |
| Lana ¿ywica epoksydowa | 13 | 60(150 |
| ¯ywica fenolowa - tekstolit | 180 | 130 |