| Rok Akademicki | LABORATORIUM INŻ. MATERIAŁÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ćwiczenia 1 | Temat: Rozpoznawanie gatunków tworzyw sztucznych. |  |  |  |
| Wydział: Mechaniczny Kierunek: Grupa: |  |  |  |  |
| Data | Ocena |  | Data zaliczenia ćwiczenia | Podpis |

CZĘŚĆ TEORETYCZNA ĆWICZENIA NR 1.

Ćwiczenie, które mamy przeprowadzić ma na celu zapoznanie nas ze sposobami identyfikacji tworzyw sztucznych na podstawie kilku charakterystycznych dla nich cech takich jak: wygląd wewnętrzny zachowania się podczas spalania w płomieniu palnika ocena jakościowa produktów otrzymanych w wyniku rozkładu spalanego tworzywa itp. 
W tym celu ocenia się wygląd zewnętrzny próbki, czyli barwa lub jej brak, przezroczystość lub mat, przeświecanie, sposób formowania, charakter kształtu (proszek, pastylki, kawałki). Na podstawie badań organoleptycznych możemy ustalić zapach, odgłos wydawany przy upuszczeniu na twardą powierzchnię, twardość, itp.

Możemy dokonywać identyfikacji na podstawie zachowywania się próbki podczas prażenia w rurce szklanej z ograniczonym dostępem powietrza.

Możemy zaobserwować jak zachowuje się próbka ( topienie, rozkład ), lecz  również umożliwia nam określenie odczynu powstających podczas prażenia gazów również ich zapachu.

Innym sposobem jest obserwacja zachowania się w otwartym płomieniu ( pali się lub nie, rodzaj płomienia, jego barwa, szybkość przebiegu procesu spalania się próbki, zapach próbki po zgaszeniu, itd.).

Uzupełniającym badaniem może być zachowanie się tworzywa wobec rozpuszczalników organicznych i wody na zimno i na gorąco (rozpuszczenie, pęcznienie, żelowanie ).

Przykładowe zestawienie właściwości kilku znanych tworzyw.

| Tworzywo | Palność | Zachowaniepo wyjęciu z płomienia | Wygląd płomienia | Pozostałości po spaleniu | Zapach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCV | mała | tak | żółty | mięknie | HCl |
| PS | duża | nie | żółto-pom | mięknie nadtapia się | hiacynt słabo guma |
| PE | duża | nie | żółto-niebieski | topi się | palona parafina |
| PLEKSI | średnia | nie | niebieskawy | mięknie | owocow kwiatowy |
| TEFLON | b. mała | tak | lekko-żółty | rozsypuje się | Hf |
| NYLON | średnia | tak | biało-niebieskawy | topi się | palony róg |
| TW. FENOLOWE | mała | tak | żółty | głębokie zwęglanie | fenol |

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  ĆWICZENIA NR 1.

Przed ćwiczeniem otrzymaliśmy do zbadania trzy próbki tworzyw. 
Po zakończeniu badań opisanych w części teoretycznej mogliśmy określić z jakimi materiałami mamy do czynienia. Były to: żywica epoksydowa, polichlorek winylu i polistyren. Poniżej umieszczone są krótkie charakterystyki tych tworzyw, właściwości, zastosowania, obróbka itp.

Żywica epoksydowa:

Została odkryta w Szwajcarii, produkowana jest z epichlorohydryny i dwufenolu. 
Utwardzana jest po dodaniu utwardzaczy na gorąco lub na zimno.

Punkty sieciowania powstają przez wbudowanie utwardzacza lub poprzez reakcję grup epoksydowych między sobą lub z grupą OH z sąsiedniej makrocząsteczki. 
W procesie tym nie powstają małocząsteczkowe produkty uboczne.

Właściwości:

Dobra przyczepność do wielu różnych materiałów, dobre własności dielektryczne, duża praca uderzenia, odporna na wilgoć i korozję.

Zastosowania:

Możemy podzielić je na trzy grupy:

- Jako lakiery są twarde, ale równocześnie rozciągliwe, nie mają zapachu i barwy.
Lakierowane nimi blachy mogą być głęboko ciągnione, lakiery te stosuje się jako wewnętrzną warstwę ochronną metalowych opakowań żywności.

- Jako kleje świetnie łączą blachy lekkich stopów, a otrzymana skleina jest wytrzymalsza na ścinanie niż połączenie nitowane. Z tego względu stosuje się je do klejenia ram rowerów i skuterów, w elektrotechnice do klejenia komutatorów oraz w przemyśle lotniczym.

- Jako lane żywice stosuje się je głównie w  elektrotechnice do zalewania kondensatorów, cewek, izolatorów itd., jak również do wyrobu laminatów a nawet szkła odpornego na działanie zasad. Ze względu na ich przyczepność do formy istnieje konieczność stosowania środków rozdzielających typu: silikon, teflon.

Polistyren (winylobenzen)

Otrzymywany technicznie z benzenu i etylenu, jest bezbarwną cieczą zbliżoną do zapachu benzenu, dążącą do polimeryzacji w temperaturze pokojowej pod działaniem  światła a jeszcze silniej po ogrzaniu. Może być polimeryzowany dwoma metodami:

- Polimeryzacja w masie, w wyniku której otrzymujemy przezroczysty kruchy materiał rozdrabniany na ziarna, który może być formowany wtryskowo w temperaturze 150¸170°C. Ze względu na bardzo mały współczynnik strat dielektrycznych stosowany jest w elektronice i technice wysokich częstotliwości. 
Przy około 70°C następuje mięknienie. 
Z polistyrenu możemy wytwarzać folię o grubości 0.02 do 0.15 mm, giętką i odporną na rozdarcie stosowaną jako izolacja przewodów elektrycznych i dielektryk (styrofleks)

- Polimeryzacja emulsyjna, w wyniku której otrzymany polistyren jest wytrzymalszy mechanicznie i mniej jednolity w kolorze. Charakteryzuje się większą odpornością na uderzenie, jest odporny na alkohole, oleje, zasady oraz kwasy (z wyjątkiem azotowego). Polistyren nie jest odporny na rozpuszczalniki organiczne zapala się łagodnie dając płomień z dużą zawartością sadzy.

- Zastosowania:

- Ze względu na dobre własności, łatwość formowania wtryskowego możliwość formowania plastycznego powyżej 70°C i niską cenę, polistyren jest jednym z najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych. Stosować go można do wytwarzania takich wyrobów jak:  nakrętki tub, obsadki piór, zabawki, szczotki, obudowy sprzętu AGD, sztućce, wewnętrzne okładziny lodówek, korpusy cewek, cokoły lamp, listwy zaciskowe, folie izolacyjne, uchwyty narzędzi itp.

- Polichlorek winylu (PCW)

- Monomer chlorku winylu kondensuje w temperaturze  -14°C w przezroczystą ciecz, 
a uzyskiwany jest technicznie np. przez katalityczną syntezę kwasu solnego z acetylenem ( pod ciśnieniem ), który polimeryzuje w postaci emulsji w cieczy. Zasadniczy wpływ na stopień polimeryzacji i własności PCW ma temperatura. 
PCW mięknie w temperaturze ok. 80°C, ale formować go można dopiero w temperaturach przy których zaczyna się rozkład z wydzieleniem HCl.     
Proszek przerabia się w temperaturze ok. 170°C na plastyczne krążki, z których w tej samej temperaturze przy wysokim ciśnieniu, poprzez prasowanie, wyciskanie, walcowanie wytwarza się płyty, kształtki, rury, pręty i folie.
PCW powinien być przetrzymywany w tej temperaturze w jak najkrótszym czasie, aby zapobiec jego rozkładowi.

Ze względu na obecność tzw. plastyfikatorów PCW dzielimy na dwie główne odmiany:

- twardy -nie zawierający plastyfikatorów (zmiękczaczy),w temperaturze pokojowej twarde i mało sprężyste, przy niższej temperaturze kruszeją, dobrze nadaje się   
do klejenia i spawania, pali się powierzchniowo i szybko gaśnie, 
odporny na kwasy, zasady, alkohole, oleje mineralne i benzynę.Pod działaniem benzenu, estrów i eteru ulega spęcznieniu.
Zastosowanie:
   - w przemyśle chemicznym - do rur i wykładzin zbiorników, jako izolator, do obudów akumulatorów, powłok, pły gramofonowych, głęboko tłoczonych na gorąco - naczyń odpornych na oleje i tłuszcze, folii rozciąganych wzdłuż na taśmy klejące 
i magnetofonowe.
Kopolimery:
astralon - kopolimer PCW z dodatkiem 20% akrylanu metylu, jako szkło organiczne podobny do pleksiglasu, posiadający zdolność przepuszczania 
i odporność na działanie światła (nie żółknie).Stosuje się go do wyrobu szyb pojazdów, naczyń, opakowań, materiałów kreślarskich.

- miękki - zawierający plastyfikatory, czyli środki spęczające, nie mogące zmieniać własności w zakresie temperatur pracy, (np. estry olejopodobne).Proszek PCW
miesza się w temperaturze pokojowej z płynnym plastyfikatorem, otrzymując mieszaninę, która po ugniataniu w mieszalnikach walcowych jest następnie formowana walcowaniem lub wyciskaniem na folie lub rury.
Wraz ze wzrostem zawartości plastyfikatora (20¸50 %) obniża się temperatura mięknienia lub zeszklenia, a materiał uzyskuje własności podobne do miękkiej skóry i niewielką sprężystość.
Dzięki plastyfikatorom rozkład i wydzielenie HCL odbywa się w wyższych temperaturach, ale dłuższe ogrzewanie powyżej 70°C powoduje wzrost kruchości.
Chemiczna odporność tego tworzywa jest gorsza niż twardego PCW i jego polimerów.
Zastosowania:
  - folie na zasłony, ceraty, torby, opakowania, węże do wody, natryskiwana         izolacja przewodów elektrycznych, wykładzina poręczy schodów, podeszwy butów, wykładziny podłogowe, niektóre elementy codziennego użytku, zabawki 
i pojemniki.