http://www.wychowanietechniczne.prv.pl/

LUTOWANIE

Lutowanie polega na łączeniu jedno- lub różnorodnych metali za pomocą roztopionego metalu dodatkowego , zwanego lutem . Wykonanie złącza polega na wprowadzeniu do szczeliny spoiwa ( lutu ) o niższej temperaturze topnienia niż temperatura łączonych metali , nagrzewaniu złącza i wypełnieniu szczeliny roztopionym lutem . Połączenie uzyskuje się dzięki przyczepności lutu do metalu i ich wzajemnej dyfuzji .

Aby otrzymać prawidłowe złącze , lut powinien :

- zwilżać materiał rodzimy ,

- rozpuszczać się i zetknąć z  wejściem do szceliny lutowniczej ,

- wnikać w szczelinę w wyniku działania kapilarnego .

Struktura lutownicy składa się z czterech warstw obejmujących :

- materiał rodzimy o niezmiennym składzie chemicznym ,

- strefę dyfuzji bogatszą w metal lutowany ,

- strefę dyfuzji bogatszą w lut ,

- lut o niezmieniomym składzie .

W każdym procesie lutowania jest spełniona zależność :

T S  < Tl  £ Tp  < Tm

Ts  - temperatura topnienia lutu ( likwidus )

Tl  - temperatura lutowania

Tp  - temperatura  nagrzania łączonych części

Tm - temperatura topnienia metalu ( solidus )

W procesie lutowania występują następujące zjawiska fizyczne , wpływające na jego prawidłowości :

- zwilżalność

- rozpływalność lutu

- kapilarność złączy

- dyfuzja .

Stopień zwilżalności określa kąt lutu z powierzchnią podłoża. Najkorzystniej jest , gdy kąt ten jest bliski zeru . Kąt zwilżania zależy od rodzaju lutu i zwilżanego metalu . Zwilżanie można prowadzić poprzez stosowanie topników i właściwych parametrów lutowania .

Powierzchniowe rozcieranie lutu ,  związane ze zwilżalnością , określane jest jako rozpływność lutu .

Wypełnienie szczeliny pomiędzy powierzchniami stykowymi złącza zależy od jego włoskowatości i zwilżalności metali tworzących złącze . Wzniesienie włoskowate jest tym większe , im mniejsza jest szczelina lutownicza . Wzajemne przenikanie cząstek metalu i lutu ( dyfuzja ) zależą od stopnia nagrzania łączonych części , czas lutowania i czystości powierzchni .

Na przebieg lutowania składają się następujące czynności :

- oczyszczenie powierzchni do metalicznego połysku i jej odtłuszczenie

- złożenie lutowanych części z odpowiednią szczeliną zależną od rodzaju lutowanych materiałów i użytego lutu

W zależności od temperatury topnienia lutu rozróżnia się :

- lutowanie miękkie ( temp. topnienia poniżej 450o C )

- lutowanie twarde ( temp. topnienia powyżej 450o - 2000  o C )

Podwójne stopy cynkowo - ołowiowe są najprostszymi lutami miękkimi . Główne składniki lutów miękkich oprócz cyny i ołowiu to jeszcze kadm i cynk .

Topnikami do lutowania miękkiego są :kwas solny , chlorek cynku i kalafonia .

Luty twarde wykonane są na osnowie Cu , Ag , Ni ( do lutowania metali ciężkich ) lub na osnowie AL i Mg ( w przypadku lutowania metali lekkich ) . Topniki do lutowania twardego to głównie  boraks i kwas borowy . Wytrzymałość prawidłowych złączy lutowanych na twardo jest tej samej wartości co wytrzymałość materiałów lutowanych .

Za pomocą lutowania można łączyć wszystkie rodzaje stali węglowych , stopowych , żeliwa szare i ciągliwe , metale nieżelazne i ich stopy oraz metale szlachetne niezależnie od ich grubości . Dzięki zmechanizowaniu i zautomatyzowaniu procesu , lutowanie stało się wysoko wydajne i ekonomiczne , przy jednoczesnej powtarzalności jakości wyrobów . Metod lutowania jest bardzo wiele i zależą one od sposobu doprowadzania ciepła do lutowanych części .

Zjawisko przewodności jest wykorzystane podczas lutowania kolbą i przy lutowaniu kąpielowym - przy lutowaniu palnikiem gazowym i lutowaniu piecowym , promieniowanie  - przy wymienionych metodach  i lutowaniu promieniami świetlnymi . Wykorzystuje się również specjalne źródła ciepła , np. podczas lutowania indukcyjnego i oporowego .

Podczas ćwiczenia  wykonywaliśmy połączenia następującymi metodami :

a) lutowanie przewodów miedzianych przy pomocy lutownicy transformatorowej.

Jako topnika użyliśmy kalafonii.

b) lutowanie lutownicą kolbową  - lutowanie blach cynkowych na zakładkę lutem LC -

90  - topnik kwas solny

c) lutowanie palnikowe - lut mosiężny z rdzeniem topikowym DRLM 63